规 格 承 认 书

| 客户名称 |  | 红外线发射管实图 型号：3AWMC06A |
| --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

型号: 3AWMC06A

1、Features (特征)

(1). 3.0*5.3mm ELLIPSE LAMP

(3.0*5.3mm 红外发射二极管)

(2).LOWCURRENT REQUIREMENT

(低电流驱动)

(3).LOWPOWER CONSUMPTION

(低功率消耗)

(4).VERSATILE MOUNTING ON P.C. BOARD PANEL

(易安装)

(5).LONG LIFE-SOLID STATE RELIABILITY

(寿命长)

2、Package Dimensions(封装尺寸)

Notes:

(1).All dimensions are in millimeters.

（单位：毫米）

(2).Tolerance is ±0.25 unless otherwise noted.

(尺寸公差: ±0. 25,另有标注除外.)

(3).Specifications are subject to change without notice.

(规格若有变动,恕不另行通知.)

Module No:3AWMC06A

3、Electrical / Optical Characteristics at TA=25℃(25℃环境下之电性/光学特性)

| Parameter(参数) | Symbol (符号) | Min. (最小值) | Typ. (规格值) | Max. (最大值) | Units (单位) | TestConditions (测试条件) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forward Voltage (正向电压) | VF | 1.1 | 1.25 | 1.4 | V | IF=20mA |
| Dominate Wavelength (主波长) | λD | 930 | 940 | 950 | nm | IF=20mA |
| Spectral Line Half-width (带宽) | Δλ | - | 15 | - | nm | IF=20mA |
| Reverse Current (反向电流) | IR | - | - | 10 | uA | VR=5V |
| Radiant Intensity（辐射强度） | Po | 30 | 40 | 50 | mW/sr | IF=20mA |
| Tenninal Capacitanoe | Ct |  | 20 |  | pF | F=1MHZ |
| Viewing Angle(角度) | 2θ1/2 |  | 30° |  | deg |  |
| Shoot distance（发射距离） |  | 15 |  | 20 | m |  |

4、Absolute Maximum Ratings at TA=25℃(在25℃环境下之最大绝对额定值)

| Parameter(参数) | Symbo(符号) | Maximum Rating(最大值) | Units(单位) |
| --- | --- | --- | --- |
| Power dissipation(功率消耗) | Pd | 75 | mW |
| Forward Current(正向电流) | IF | 30 | mA |
| Peak Forward Current (1)(正向电流峰值) | IF(Peak) | 130 | mA |
| Reverse Voltage(反向电压) | VR | 5 V |  |
| Operating Temperature(操作温度) | Topr | -40oC To +80oC |  |
| Storage Temperature(贮藏温度) | Tstg | -40oC To +80oC |  |
| Lead Solder Temperature(2)(焊接温度) | Tsol | 260oC for 3 seconds |  |

Note:

(1).1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

(1/10周期, 0.1ms脉宽)

(2).3mm below package base.

(在胶体3毫米以下焊接)

(3).The production accord with the demand of ROHS.

(此产品符合ROHS要求.)

Module No:3AWMC06A

5、Graphs