规 格 承 认 书

| 客户名称 |  | 红外线发射管实图 型号：5AWMC06A/子弹头 |
| --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

型号: 5AWMC06A/子弹头

1、Features (特征)

(1). 5*8.7mm ELLIPSE LAMP

(5*8.7mm 红外发射二极管)

(2).LOWCURRENT REQUIREMENT

(低电流驱动)

(3).LOWPOWER CONSUMPTION

(低功率消耗)

(4).VERSATILE MOUNTING ON P.C. BOARD PANEL

(易安装)

(5).LONG LIFE-SOLID STATE RELIABILITY

(寿命长)

2、Package Dimensions(封装尺寸)

Notes:

(1).All dimensions are in millimeters.

（单位：毫米）

(2).Tolerance is ±0.25 unless otherwise noted.

(尺寸公差: ±0. 25,另有标注除外.)

(3).Specifications are subject to change without notice.

(规格若有变动,恕不另行通知.)

Module No: 5AWMC06A/子弹头

3、Electrical / Optical Characteristics at TA=25℃(25℃环境下之电性/光学特性)

| Parameter(参数) | Symbol (符号) | Min. (最小值) | Typ. (规格值) | Max. (最大值) | Units (单位) | TestConditions (测试条件) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forward Voltage (正向电压) | VF | -- | 1.2 | 1.3 | V | IF=20mA |
| Peak Emitting Wavelength (峰值波长) | λp | -- | 940 | -- | nm | IF=20mA |
| Spectral Line Half Width (光谱半宽度) | ⊿λ | -- | 20 | -- | nm | IF=20mA |
| Reverse Current (反向电流) | IR | -- | -- | 10 | uA | VR=5V |
| Axial Radiant Intensity（辐射强度） | IO | 50 | 60 | -- | mW/sr | IF=20mA |
| Tenninal Capacitance（结电容） | Ct | -- | 20 | -- | pF | F=1MHZ |
| Half Intensity Angle (角度) | 2θ1/2 | 10° |  | 20° | deg | IF=20mA |
| Shoot distance（发射距离） |  | 15 |  | 20 | m |  |

4、Absolute Maximum Ratings at TA=25℃(在25℃环境下之最大绝对额定值)

| Parameter(参数) | Symbo(符号) | Maximum Rating(最大值) | Units(单位) |
| --- | --- | --- | --- |
| Power dissipation (耗散功率) | PD | 100 | mW |
| Aerage Forward Current(正向电流) | IF | 30 | mA |
| Peak Forward Current(Duty=0.1,1KHZ) (正向电流峰值) | IpF(Peak) | 1 | A |
| Reverse Voltage(反向电压) | VR | 5 V |  |
| Operating Temperature Range（工作温度） | Topr | -20℃ To +65℃ |  |
| Storage Temperature Range (贮藏温度) | Tstg | -40℃ To +80℃ |  |
| Lead Solder Temperature(2)(焊接温度) | Tsol | 260℃ for 3 seconds |  |

Note:

(1).1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

(1/10周期, 0.1ms脉宽)

(2).The production accord with the demand of ROHS.

(此产品符合ROHS要求.)

Module No: 5AWMC06A/子弹头

5、Graphs